**Wąż natryskowy BICOLOR**

Z gładkiego PVC WW½"

L.0,85 m

Numer: **834T3**

Opis do specyfikacji

Wąż natryskowy BICOLOR WW½" z gładkiego, metalowo-plastikowego PVC, jakość spożywcza L.0,85 m.

Ułatwia czyszczenie i ogranicza retencję bakterii.

Przewód PVC wzmocniony włóknami z poliestru, zgodnie z normą europejską PN-EN 1113.

Wewnętrzna rurka z PVC, jakość spożywcza.

Nakrętki stożkowe z chromowanego mosiądzu ½".

Odporny na rozciąganie (50 kg), skręcanie i zaginanie.